AGREGAT KASAR 5/10

| KADAR AIR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ASLI |  | SSD |  |
|  | Nomor test |  |  |  |  |  |
| A. | Berat tempat | (gr) | 2780 | 3060 | 106,8 | 106,8 |
| B. | Berat tempat + contoh | (gr) | 8720 | 8670 | 1754,4 | 2020,5 |
| C. | Berat tempat + contoh kering oven | (gr) | 8570 | 8530 | 1723,9 | 1981,1 |
| D. | Kadar air = B - CC - A x 100 | % | 2,59 | 2,56 | 1,89 | 2,10 |
| E. | Kadar air rata-rata | % | 2,58 |  | 1,99 |  |

| ANALISA SARINGAN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukuran saringan |  |  | Berat tertahan | Prosen tertahan | Kumulatif |  |
|  |  |  |  |  | tertahan | lewat |
| 76,2 | mm | (3") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38,1 | mm | (1 1/2") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 19,1 | mm | (3/4") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9,6 | mm | (3/8") | 1452,10 | 12,88 | 12,88 | 87,12 |
| 4,75 | mm | (No. 4) | 7490,10 | 66,46 | 79,35 | 20,65 |
| 2,36 | mm | (No. 8) | 1131,00 | 10,04 | 89,38 | 10,62 |
| 1,18 | mm | (No. 16) | 343,90 | 3,05 | 92,43 | 7,57 |
| 0,6 | mm | (No. 30) | 250,80 | 2,23 | 94,66 | 5,34 |
| 0,3 | mm | (No. 50) | 98,10 | 0,87 | 95,53 | 4,47 |
| 0,15 | mm | (No. 100) | 145,00 | 1,29 | 96,81 | 3,19 |
| 0,075 | mm | (No. 200) | 219,70 | 1,95 | 98,76 | 1,24 |
| pan |  |  | 68,90 | 0,61 | 99,38 | 0,62 |

| BERAT JENIS DAN ABSORBSI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | Rata-rata |
| Berat contoh kering oven | Bk | 2929,8 | 2927,9 | 2928,85 |
| Berat contoh kering permukaan jenuh | Bj | 3000,1 | 3000 | 3000,05 |
| Berat contoh di dalam air | Ba | 1885,8 | 1887,5 | 1886,55 |
| Berat jenis (bulk) | BkBj - Ba | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Berat jenis kering permukaan jenuh | BjBj - Ba | 2,69 | 2,70 | 2,69 |
| Berat jenis semu (apparent) | BkBk - Ba | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Absorbsi | Bj - BkBk x 100% | 2,40 | 2,40 | 2,43 |

AGREGAT HALUS

| KADAR AIR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ASLI |  | SSD |  |
|  | Nomor test |  |  |  |  |  |
| A. | Berat tempat | (gr) | 2770 | 2920 | 111,3 | 109,6 |
| B. | Berat tempat + contoh | (gr) | 5530 | 6060 | 1468,9 | 1581,9 |
| C. | Berat tempat + contoh kering oven | (gr) | 5360 | 5870 | 1466,6 | 1577,3 |
| D. | Kadar air = B - CC - A x 100 | % | 6,56 | 6,44 | 0,17 | 0,31 |
| E. | Kadar air rata-rata | % | 6,50 |  | 0,24 |  |

| BERAT ISI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEPAS/GEMBUR |  |  | I | II | III |
| A. | Berat tempat + benda uji | (gr) | 8690 | 8700 | 8700 |
| B. | Berat tempat | (gr) | 3550 | 3550 | 3550 |
| C. | Berat benda uji | (gr) | 5140 | 5150 | 5150 |
| D. | Isi tempat | (cm2) | 3000 | 3000 | 3000 |
| E. | Berat isi benda uji | (gr/cm2) | 1,71 | 1,72 | 1,72 |
| F. | Berat isi benda uji rata-rata | (gr/cm2) | 1,72 |  |  |

| BERAT ISI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PADAT |  |  | I | II | III |
| A. | Berat tempat + benda uji | (gr) | 8970 | 8960 | 8980 |
| B. | Berat tempat | (gr) | 3550 | 3550 | 3550 |
| C. | Berat benda uji | (gr) | 5420 | 5410 | 5430 |
| D. | Isi tempat | (cm2) | 3000 | 3000 | 3000 |
| E. | Berat isi benda uji | (gr/cm2) | 1,81 | 1,80 | 1,81 |
| F. | Berat isi benda uji rata-rata | (gr/cm2) | 1,81 |  |  |

| ANALISA SARINGAN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukuran saringan |  |  | Berat tertahan | Prosen tertahan | Kumulatif |  |
|  |  |  |  |  | tertahan | lewat |
| 76,2 | mm | (3") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38,1 | mm | (1 1/2") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 19,1 | mm | (3/4") | 33,60 | 1,68 | 1,68 | 98,32 |
| 9,6 | mm | (3/8") | 93,40 | 4,67 | 6,35 | 93,65 |
| 4,75 | mm | (No. 4) | 81,30 | 4,07 | 10,42 | 89,59 |
| 2,36 | mm | (No. 8) | 121,60 | 6,08 | 16,50 | 83,51 |
| 1,18 | mm | (No. 16) | 228,60 | 11,43 | 27,93 | 72,08 |
| 0,6 | mm | (No. 30) | 456,30 | 22,82 | 50,74 | 49,26 |
| 0,3 | mm | (No. 50) | 349,60 | 17,48 | 68,22 | 31,78 |
| 0,15 | mm | (No. 100) | 481,90 | 24,10 | 92,32 | 7,69 |
| 0,075 | mm | (No. 200) | 111,65 | 5,58 | 97,90 | 2,10 |
| pan |  |  | 26,80 | 1,34 | 99,24 | 0,76 |

| BERAT JENIS DAN ABSORBSI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | Rata-rata |
| Berat contoh kering oven | Bk | 498,8 | 498,2 | 498,5 |
| Berat contoh kering permukaan jenuh | Bj | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Berat piknometer diisi air | B | 662,6 | 657,4 | 660,0 |
| Berat piknometer + contoh + air (25℃) | Bt | 980,4 | 974,7 | 977,6 |
| Berat jenis (bulk) | BkB +Bj - Bt | 2,74 | 2,73 | 2,73 |
| Berat jenis kering permukaan jenuh | BjB + Bj - Bt | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Berat jenis semu (apparent) | BkB + Bk - Bt | 2,76 | 2,75 | 2,75 |
| Absorbsi | Bj - BkBk x 100% | 0,24 | 0,36 | 0,30 |

| KADAR LUMPUR TABUNG |  |
| --- | --- |
| V1 = tinggi pasir | 520 |
| V2 = tinggi lumpur | 8 |
| Kadar lumpur | 1,52 |

AGREGAT KASAR 10/20

| KADAR AIR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ASLI |  | SSD |  |
|  | Nomor test |  |  |  |  |  |
| A. | Berat tempat | (gr) | 2780 | 2770 | 124,6 | 134,5 |
| B. | Berat tempat + contoh | (gr) | 10810 | 11280 | 3440,3 | 3254 |
| C. | Berat tempat + contoh kering oven | (gr) | 10780 | 11250 | 3403,2 | 3218,6 |
| D. | Kadar air = B - CC - A x 100 | % | 0,38 | 0,35 | 1,13 | 1,15 |
| E. | Kadar air rata-rata | % | 0,36 |  | 1,14 |  |

| BERAT ISI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEPAS/GEMBUR |  |  | I | II | III |
| A. | Berat tempat + benda uji | (gr) | 22350 | 22320 | 22350 |
| B. | Berat tempat | (gr) | 7860 | 7860 | 7860 |
| C. | Berat benda uji | (gr) | 14490 | 14460 | 14490 |
| D. | Isi tempat | (cm2) | 10000 | 10000 | 10000 |
| E. | Berat isi benda uji | (gr/cm2) | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| F. | Berat isi benda uji rata-rata | (gr/cm2) | 1,45 |  |  |

| BERAT ISI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PADAT |  |  | I | II | III |
| A. | Berat tempat + benda uji | (gr) | 23700 | 23690 | 23690 |
| B. | Berat tempat | (gr) | 7860 | 7860 | 7860 |
| C. | Berat benda uji | (gr) | 15840 | 15830 | 15830 |
| D. | Isi tempat | (cm2) | 10000 | 10000 | 10000 |
| E. | Berat isi benda uji | (gr/cm2) | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| F. | Berat isi benda uji rata-rata | (gr/cm2) | 1,58 |  |  |

| ANALISA SARINGAN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukuran saringan |  |  | Berat tertahan | Prosen tertahan | Kumulatif |  |
|  |  |  |  |  | tertahan | lewat |
| 76,2 | mm | (3") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 38,1 | mm | (1 1/2") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 19,1 | mm | (3/4") | 3569,10 | 44,61 | 44,61 | 55,39 |
| 9,6 | mm | (3/8") | 4264,40 | 53,51 | 97,92 | 2,08 |
| 4,75 | mm | (No. 4) | 8,30 | 0,10 | 98,02 | 1,98 |
| 2,36 | mm | (No. 8) | 0,80 | 0,01 | 98,03 | 1,97 |
| 1,18 | mm | (No. 16) | 0,80 | 0,01 | 98,04 | 1,96 |
| 0,6 | mm | (No. 30) | 0,20 | 0,00 | 98,05 | 1,96 |
| 0,3 | mm | (No. 50) | 1,30 | 0,03 | 98,06 | 1,94 |
| 0,15 | mm | (No. 100) | 2,50 | 0,03 | 98,09 | 1,91 |
| 0,075 | mm | (No. 200) | 2,30 | 0,03 | 98,12 | 1,88 |
| pan |  |  | 3,00 | 0,04 | 98,16 | 1,84 |

| BERAT JENIS DAN ABSORBSI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | Rata-rata |
| Berat contoh kering oven | Bk | 4937,4 | 4943,8 | 4940,6 |
| Berat contoh kering permukaan jenuh | Bj | 5003,8 | 5001,2 | 5002,5 |
| Berat contoh di dalam air | Ba | 3169 | 2,71 | 3172,1 |
| Berat jenis (bulk) | BkBj - Ba | 2,69 | 2,74 | 2,70 |
| Berat jenis kering permukaan jenuh | BjBj - Ba | 2,73 | 2,80 | 2,73 |
| Berat jenis semu (apparent) | BkBk - Ba | 2,79 | 2,80 | 2,79 |
| Absorbsi | Bj - BkBk x 100% | 1,34 | 1,16 | 1,25 |